焊工试题库

一   选择题（选择正确答案，将相应字母填入括号）

1.中温回火的温度是（      ）

A 150~250 ℃， B  350~500 ℃，C  500~600 ℃  D 250~350 ℃

2.为消除合金铸锭及铸件在结晶过程中形成的枝晶偏析，采用的退火方法为（       ）

A完全退火   B 等温退火   C球化退火      D扩散退火

3.贝氏体组织中，机械性能最好的是（       ）

A上贝氏体，   B下贝氏体    C粒状贝氏体     D球状贝氏体

4.将钢材或钢件加热到AC3或Acm以上（       ），保温适当的时间后，在静止的空气中冷却的热处理工艺称为正火。

A  10~20 ℃  B  20~30 ℃   C  40~60 ℃   D   30~50 ℃

5.回火时决定钢的组织和性能的主要因素是回火温度，回火温度可根据（       ）的力学性能来选择。

A设计方案  B施工要求   C工件要求   D加工速度

6.（       ）的基本过程由分解，吸收和扩散三部分组成。

A 渗碳处理   B 化学热处理  C 碳氮处理  D 热处理

7.渗碳处理的目的是使零件表面具有高的硬度，耐磨性及疲劳强度，而心部具有（       ）

A 较高的韧性  B 较低的韧性   C 较高的塑性   D 较低的塑性

8.能获得球状珠光体组织的热处理方法是（       ）

A完全退火  B球化退火   C去应力退火   D再结晶退火

9.空气电离后由（       ）组成

A电子和正离子   B原子    C分子    D中性粒子

10.在焊接电弧中阴极发射的电子向（   ）区移动

A阴极   B阳极   C焊件   D焊条端头

11.焊接时，阴极表面温度很高，阴极中的电子运动速度很快，当电子的动能大于阴极内部正电荷的吸引力时，电子即冲出阴极表面，产生（  ）

A热电离   B热发射   C光电离   D电场发射

12.细丝CO2气体保护焊时，由于电流密度大，所以其（       ）曲线为上升区。

A动特性  B静特性   C外特性  D平特性

13.钨极氩弧焊在大电流区间焊接时，静特性为（       ）

A平特性区   B上升特性区   C陡降特性区    D缓降特性区

14.钨极氩弧焊在（       ）区间，静特性曲线为平特性区

A小电流   B大电流   C不变电流   D恒电流

15.手弧焊正常施焊时，电弧的静特性曲线为U形曲线的（     ）

A陡降段  B缓降段  C水平段  D上升段

16.埋弧自动焊在正常电流密度下焊接时其静特性为（   ）

A平特性区   B上升特性区 C陡特性区   D缓降特性区

17.手弧焊时与电流在焊条上产生的电阻热无关的是（    ）

A焊条长度  B焊条金属的电阻率   C电流强度  D药皮类型

18.仰焊时不利于焊滴过渡的力是（    ）

A重力  B表面张力 C电磁力   D气体吹力

19.焊接薄板时的熔滴过渡形式是（    ）过渡

A粗滴   B 细滴   C  喷射     D短路

20.焊接化学冶金过程中的电弧的温度很高一般可达（    ）

A  600~800 ℃  B  1000~2000 ℃    C  6000~8000 ℃    D 9000~9500 ℃

21.当溶渣的碱度为（    ）时，称为酸性渣

A  ＜1.5    B 1.6   C1.7    D1.8

22.当熔渣碱度为(       )时称为碱性渣

A  1.2   B 1.4   C 1.5   D ＞1.5

23.焊接时硫的主要危害是产生（    ）缺陷

A气孔  B飞溅   C裂纹   D冷裂纹

24.用碱性焊条焊接时，焊接区的气体主要是（   ）

A   CO2+CO   B  N2+CO2   C  CO2+水蒸汽  D   N2+H2

25.焊缝中的偏析，夹杂，气孔缺陷是在焊接熔池的（       ）过程中产生的

A 一次结晶  B二次结晶  C三次结晶   D一次和二次结晶

26.低碳钢由于结晶区间不大所以（      ）不严重。

A层状偏析   B区域偏析  C显微偏析   D火口偏析

27.低碳钢二次结晶后的组织是（       ）

A  A+F  B  F+P    C  A+Fe3C   D  P+Fe3C

28.在焊接热源作用下，焊件上某点的（       ）过程称焊接热循环。

A温度随时间变化   B速度随时间变化    C温度随热场变化   D温度随速度变化

29.在焊接接头中，由熔化母材和填充金属组成的部分叫（       ）

A 熔合区  B 焊缝  C  热影响区    D  正火区

30.不易淬火钢焊接热影响区中综合性能最好的区域是（      ）

A过热区  B正火区   C部分相变区    D原结晶区